## PODOPOLAGAČKI RADOVI

Nabavka, isporuka i ugradnja glatkog poliuretanskog podnog sistema mat izgleda za visokofrekventnu upotrebu tipa **''POLIURETANSKI SISTEM IZGLED BETONA''** ili odgovarajući koja ispunjava sledeće minimalne zahteve:

* Na bazi vode
* dobra otpornost na UV zrake i žutilo
* PUR
* Otporan na mnoge hemikalije
* Nivo sjaja ugao ISO 2813 85° ˂ 55 , 60° ˂ 10
* Završna obrada poliuretan/sintetička smola EN 13813:2002

 Pre ugradnje narednih slojeva, potrebno je proveriti da podloga bude čvrsta, ravna, suva (maksimalno 4 % po CM metodi), bez pukotina i očišćena od raznih nečistoća, masti, ulja, prašine i bez nevezanih i slabo vezanih delova.Temeratura prilikom rada treba da bude između 10°C / 30°C , vlažnost vazduha ne sme prelaziti 75%,tačka orošavanja ne sme biti ispod 3%. Nakon provere, podlogu pripremiti mehaničkim brušenjem ili sačmarenjem, a potom novonastalu prašinu ukloniti industrijskim usisivačem. Preko pripremljene podloge izliti samonivelišuću masu tipa **Schonox DSP.**Nakon očvršćavanja celu površinu obrusiti nakon čega se nanosi poliuretanski premaz u dve ruke tipa **Sikafloor 304 W.**